郑州市海旭磨料有限公司

河南省荥阳市高村乡工业园区

http://www.hxzonggangyu.com                           TECHNICAL DATA SHEET

品名 棕刚玉/棕色氧化铝/棕色熔融氧化铝/棕色金刚砂                     粒度:360目

棕刚玉，也叫棕色氧化铝或棕色熔融氧化铝或棕色金刚砂，是以优质铝矾土为原料，通过采用在电弧冶炼炉2200℃以上高温中提纯、除杂、结晶、分选、破碎、磁选、筛分以及酸洗水洗水力分级等加工手段制成各种颗粒尺寸的产品,其具有硬度高,强度大,抗冲击,耐高温,抗氧化,耐腐蚀等特点，其微粉经过酸洗水洗，粒度集中，磁性物低,喷砂研磨抛光效果好。

生产工艺（优势）  酸洗水洗 溢流分级

化学成分（典型值）                                   物理特性(典型值)

Al2O3                          ≥93.5%           比重               ≥3.90g/cm3

TiO2                          1.7-3.4%           莫氏硬度                   9.0

Fe2O3                          ≤0.50%           堆积密度        1.53-1.99g/cm3

SiO2                           ≤2.00%           熔点                    2250℃

CaO                            ≤0.50%           耐火度                  1900℃

粒度分布行业标准

D0                             ≤86um

D3                             ≤66um

D50                       35.0±2.0um

D94                            ≥23um

主要用途

1.炊具喷砂，表面处理，去氧化皮，抛光去毛刺，除锈，玻璃喷砂，牛仔喷砂，船体喷砂，钢管钢轴喷砂，白钢铸件喷砂，五金喷砂，大型钢铸结构件喷砂，喷覆喷漆前处理，汽车配件喷砂，硅材料喷砂等

2.生产砂轮 纱布 切片，切割片，切割盘，砂纸等

3.用于汽车制动件、特种轮胎、特种建筑制品等领可作为修筑高速公路路面.飞机跑道.码头.停车场.工业地坪.体育场地等耐磨材料

4.水刀切割，精密铸造，陶瓷釉料，打磨艺术瓷砖背景墙，研磨碳板手机盖板玻璃等，生产树脂抛磨块研磨石等

5.FPC线路板FPC排线板，PCBA电路板线路板，铝基板，PCB刚性板，混合介质板，阻抗板，玻纤板，软硬结合板，电金板，镀金板，厚铜板，工控板，沉金电路板，盲孔板，HDI板，阻埋孔板等喷砂用

...

包装: 25千克小袋+吨包/托盘缠膜

联系人：马九玲            手机/微信：15838373120         Email:sales@zzhaixu.cn